ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ОТ ФИРМЫ "СПЕЦАТОМКОНТАКТ-2" 

ЕСЛИ ВЫ ВПЕРВЫЕ ЗАНИМАЕТЕСЬ МОНТАЖОМ  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ТО СОВЕТУЕМ ВАМ

  ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ЭТИ РЕКОМЕНДАЦИИ !

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Металлочерепица, производимая фирмой "Спецатомконтакт-2" из оцинкованной стали с полимерными покрытиями, имеет свои особенности монтажа и эксплуатации. Не ознакомившись с информацией, изложенной ниже, вы можете неправильно смонтировать листы металлочерепицы или нарушить слои покрытия в результате неправильного обращения с ней. 

Несоблюдение рекомендаций может привести к протечкам кровли, коррозии металла и нарушению внешнего вида.

В случае несоблюдения общих норм строительных правил и настоящих рекомендаций претензии к поставщику металлочерепицы не принимаются.

2. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ       
2.1.  ПРАВИЛЬНАЯ РАЗГРУЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
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Погрузка и разгрузка заводских упаковок с листами металлочерепицы и доборными элементами осуществляется при помощи крана только мягкими стропами.
Металлочерепица может храниться в заводской упаковке не более 1,5 месяца, так как возможна деформация нижних листов в пачке. Если монтаж планируется проводить позже, то листы следует распаковать и переложить рейками.
Чтобы избежать деформации листов по длине, их нужно переносить вертикально, взяв  за края по длине. Вес металлочерепицы- 5,1кг/кв.м.

Не порежьте руки об острые края листов.

2.2. ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КРОВЛИ  ПОД МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
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- перед монтажом кровли убедитесь, что поверхность крыши ровная. При необходимости исправьте дефекты неплоскостности.                  

- проверьте правильность формы и размеров крыши. Для этого измерьте диагонали скатов из угла в угол. Если они не равны, то это означает, что крыша имеет перекос. В случае, если невозможно исправить перекос, следует укладывать металлочерепицу так, чтобы  нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли. Перекос с торцов можно скрыть доборными элементами.

Примечание! Минимальный рекомендуемый уклон кровли - 14 град. при длине ската 7м.

2.3. ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА
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Для проведения работ по монтажу металлочерепицы используют ножовку и ножницы по металлу, дрель и т.п. 

Листы металлочерепицы поставляются нарезанными под размер кровли. Но часто необходимо делать срезы по ширине листов и вырезы под  произвольным углом по месту. Чтобы облегчить труд, можно воспользоваться ручной электропилой с твердосплавными зубьями или другим электромеханическим инструментом для резки металла с полимерными покрытиями.                 
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Не пользуйтесь шлифмашинкой с образивными кругами (болгаркой) для резки металла!        

Она разрушает слои цинка и полимерного покрытия и металл будет подвержен коррозии.
Листы металлочерепицы крепятся при помощи саморезов. Для их  завертывания можно использовать электродрель с реверсом и регулятором оборотов и специальную насадку, которая обычно прилагается к коробке с саморезами.

3. МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

3.1. УКЛАДКА ПЛЕНКИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
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При недостаточной вентиляции подкровельного пространства рекомендуется использовать гидропароизоляционные (антиконденсатные) пленки или гидроизоляционные паропроницаемые (мембранные) пленки. Применение этих специальных пленок предотвращает  попадание водяного конденсата с нижней стороны кровельных листов в теплоизоляционный слой кровли.

Подкровельная пленка укладывается на сторопила полотнами с нахлестом снизу вверх с достаточным натягом и крепится вдоль стропил рейками (контробрешеткой) при помощи гвоздей. 

Более подробную информацию о свойствах и укладке пленок можно получить у их производителя.    
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3.2. ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕШЕТКА

Для обрешетки используются доски шириной примерно 100мм. Толщина досок выбирается проектировщиками кровли. Выходящая на карниз доска должна быть толще на 10-15 мм. Расстояние между досками обрешетки равно поперечному шагу профиля металлочерепицы -350мм или 400мм. Расстояние между доской, выходящей на карниз,  и последующей на 50мм меньше - 300мм или 350мм. 
Доски обрешетки крепятся гвоздями к стропилам или контробрешетке.

3.3. КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

[image: image8.png]



Карнизные планки крепятся к последней доске обрешетки перед установкой листов металлочерепицы. Нахлест планок по длине - 100мм. После крепления карнизных планок приступайте к монтажу листов металлочерепицы.

3.4. ПОРЯДОК РАСКЛАДКИ ЛИСТОВ И ИХ КРЕПЛЕНИЕ
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Монтаж листов необходимо начинать с левого торца на двухскатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската в обе стороны.          
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При направлении монтажа листов справа налево необходимо следующий лист устанавливать под последнюю волну предыдущего листа. Край листов устанавливается ниже карниза на 40 мм.         
Рекомендуем монтаж листов вести в следующем порядке:

-      установите первый лист и закрепите его одним саморезом к обрешетке у конька;

· затем уложите второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию, скрепите нахлёст одним саморезом по верху волны под первой нижней поперечной складкой (при этом саморез не должен касаться обрешетки);

· если теперь визуально кажется, что листы “не стыкуются”, следует сначала приподнять верхний лист над нижним, а затем, слегка наклоняя лист, двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять саморезами по верху волны под каждой поперечной складкой (саморезы также не касаются обрешетки);
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скрепите таким образом 3-4 листа между собой, получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу, и только затем крепите листы окончательно. 
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Они крепятся к обрешетке саморезами в низ волны под поперечными складками из расчета примерно 7-8 шт. на на 1м2. Для устранения повреждений, причиненных покрытию при транспортировке или во время монтажа, используется ремонтная краска.                     
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Для избежания сильных повреждений передвигайтесь по кровле в мягкой обуви, не наступайте на гребень волны и вовремя удаляйте металлическую стружку с поверхности кровли мягкой щеткой-сметкой.

3.5. ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА
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Торцевые планки монтируются по фронтонам снизу вверх, накрывая торцевые края листов металлочерепицы. 

Крепятся в крайнюю волну листов и к деревянному основанию саморезами. Нахлест планок по длине - 100мм.     

3.6. КОНЬКОВАЯ ПЛАНКА
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Коньковые планки монтируются только тогда, когда уже установлены все листы кровли, торцевые планки, прибит при необходимости уплотнитель. Крепление к листам металлочерепицы производить саморезами в верхнюю точку каждой второй волны. Нахлест планок по длине - 100мм.
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3.7. ЕНДОВА (ВНУТРЕННИЙ СТЫК СКАТОВ)

До монтажа ендовы на стыке скатов выполнить  сплошную обрешетку, к которой прикрепить гладкий лист шириной 1250мм, согнутый  посередине. Края листа по ширине  отогнуть вверх на 10-15мм. Крепление к обрешетке выполняется тем или иным способом. После укладки металлочерепицы на стык листов снизу вверх крепятся ендовые планки  саморезами в гребень волны. Нахлест планок по длине - 100мм.

3.8. СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ
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Для предотвращения скатывания снега в нежелательных местах, например над входом, гаражом и т.д., используют снегозадержатели, состоящие из крепежного уголка и снегостопорной планки.

Снегозадержатель монтируется под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. на расстоянии примерно 350мм от карниза. Крепежный уголок устанавливается под планку на профиле и крепится вместе с ней сквозь лист к обрешетке длинным саморезом.

Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу в верхней точке каждой второй волны саморезами обычного размера.

3.9. ПЛАНКА СТЫКОВ И ШВОВ
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Для заделки примыкания скатов кровли к стене используются планки стыков и швов. Они крепятся в верхнюю точку волны металлочерепицы и сбоку на примыкающую стену. Нахлест планок по длине - 100мм.

Дополнительное уплотнение примыканий  планок к стене выполняется силиконовой мастикой.

4. МОНТАЖ ВОДОСЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
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Монтаж крюков, желобов, труб производится по инструкции производителя-поставщика водосливной системы.

Примечание! При использовании водосливной системы необходимо до монтажа листов металлочерепицы установить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов.

5. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЛИ

Монтаж элементов безопасности и эксплуатации кровли, например, лестниц, переходных мостиков и др., выполняется по инструкции производителя-поставщика этой продукции.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ ! НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

"СПЕЦАТОМКОНТАКТ-2"       (095) 232-64-64; 579-07-00; 577-90-09

ИНТЕРНЕТ: http://www.specatom.ru;/; e-mail: specatom@comintern.ru
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